广东省质量技术监督局

粤质监特函〔2013〕315号

广东省质监局关于对部分铸造高铝锌基合金

曳引机蜗轮事故隐患发出风险警示的通知

各地级以上市质监局，深圳市市场监管局，顺德市市场安全监管局，国家电梯质量监督检验中心（广东）、广东省特种设备检测院及其分院、深圳市特种设备检验研究院、各地市特种设备检验机构，各有关电梯曳引机制造单位及电梯整梯制造单位：

近日，省局接到深圳市市场安全监管局报告，反映深圳市特种设备安全检验研究院在调查处理一起电梯轿厢失控冲顶造成1人受伤事故时，发现事故电梯的曳引机有67个蜗轮断齿，断齿的蜗轮材料为铸造高铝锌基合金。

省局立即组织对我省范围内使用铸造高铝锌基合金曳引机的在用电梯进行了专项监督抽查并委托深圳特种设备检验研究院对使用铸造高铝锌基合金曳引机蜗轮进行安全评估。

目前，国家电梯质量监督检验中心（广东）已对电梯曳引机及整机制造厂提供的曳引机流向清单中的1547台铸造高铝锌基合金曳引机蜗轮进行了专项监督抽查，抽查发现存在曳引机蜗轮断齿、损伤严重事故隐患的电梯11台（隐患涉及的电梯制造单位见附件1），严重事故隐患问题发现率为0.71%。断齿中心部位存在数量较多、尺寸较大的气孔、疏松、缩松、夹杂物等缺陷，使得蜗轮齿圈抗冲击能力较差，可能会在电梯运行过程中发生逐齿冲击断裂，导致轿厢失控冲顶。抽查发现存在蜗轮点蚀的一般事故隐患420台（涉及的电梯制造单位见附件2），事故隐患发现率为27.15%。

为及时消除安全隐患，防范可能存在的系统性风险，请各铸造高铝锌基合金电梯曳引机蜗轮制造单位、电梯整机制造单位立即对本单位制造并已流入使用领域的电梯铸造高铝锌基合金曳引机蜗轮进行全面自查，发现隐患立即主动采取措施消除。自查及隐患整改工作结束后书面报省局特设处。企业自查自纠过程中需要当地特种设备安全监察机构和检验机构配合的，有关机构应全力支持，不得推诿。

省局今后将继续加大抽查力度，对自查自纠工作不主动、消除隐患措施不力，导致隐患问题长期存在的电梯安全部件制造单位、电梯整机制造单位予以查处，对情节严重，造成事故后果的将启动市场退出机制，吊销相关行政许可。

附件：1.监督抽查发现蜗轮断齿、损伤所涉及的曳引机制造单位及电梯整梯制造单位名单

2.监督抽查发现蜗轮点蚀所涉及的曳引机制造单位及电梯整梯制造单位名单

广东省质监局

2013年5月14日

附件1

监督抽查发现蜗轮断齿、损伤所涉及的

曳引机制造单位及电梯整梯制造单位名单

| 序号 | 曳引机制造单位及电梯整梯制造单位名单 |
| --- | --- |
| 1 | 佛山市吉达本田电梯起重机有限公司 |
| 2 | 深圳市中奥吉达电梯有限公司 |
| 3 | 快意电梯股份有限公司 |
| 4 | 东莞市川鑫电梯有限公司 |
| 5 | 佛山市南海区永恒电梯配件厂 |
| 6 | 广东佛山市南洋电梯机械有限公司 |

附件2

监督抽查发现蜗轮点蚀涉及的

曳引机制造单位及电梯整梯制造单位名单

| 序号 | 曳引机制造单位及电梯整梯制造单位名单 |
| --- | --- |
| 1 | 快意电梯股份有限公司 |
| 2 | 广东珠江中富电梯有限公司 |
| 3 | 佛山市富菱电梯实业有限公司 |
| 4 | 佛山市吉达本田电梯起重机有限公司 |
| 5 | 广东台日电梯有限公司 |
| 6 | 佛山市三水三洋电梯有限公司 |
| 7 | 东莞市川鑫电梯有限公司 |
| 8 | 东莞市新奥电梯有限公司 |
| 9 | 深圳市中奥吉达电梯有限公司 |
| 10 | 广东佛山市南洋电梯机械有限公司 |
| 11 | 广东省佛山市南海三美电梯有限公司 |
| 12 | 佛山市高永力建设机械有限公司 |
| 13 | 佛山市南海区永恒电梯配件厂 |
| 14 | 佛山市南海区聚龙建设机械有限公司 |

公开方式:依申请公开

广东省质量技术监督局办公室               2013年5月14日印发