汕头市生活用纸产品质量监督抽查实施细则

1  范围

本实施细则适用于汕头市质量计量监督检测所资质范围内的生活用纸产品质量监督检验。

- 检验产品种类

本细则中的生活用纸包括卫生用纸制品（纸手帕及面巾纸、纸餐巾）、卫生纸、湿巾、本色生活用纸（纸巾纸、卫生纸）、卫生巾（护垫）、儿童纸巾（纸手帕及面巾纸、纸餐巾、卫生纸）、儿童湿巾。

- 检验依据

GB/T 20808-2011 《纸巾纸》

GB/T 20810-2018《卫生纸（含卫生纸原纸）》

GB/T 27728-2011《湿巾》

QB/T 4509-2013 《本色生活用纸》

GB/T 8939-2018 《卫生巾（护垫）》

GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》

现行有效的企业标准、团体标准及产品明示质量要求。

- 检验方法

GB/T  7974-2013《纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定（漫射垂直法，室外日光条件）》

GB/T 742-2018《造纸原料、纸浆、纸和纸板灰分的测定》

GB/T 461.1-2002《纸和纸板毛细吸液高度的测定(克列姆法)》

GB/T 12914-2018《纸和纸板抗张强度的测定》

GB/T 8942-2016《纸 柔软度的测定》

GB/T 1541-2013《纸和纸板 尘埃度的测定》

- 抽样数量

| 产品 |  | 抽样数量 | 检验样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸巾纸 |  | 20包 | 15包 | 5包 |
| 卫生纸 |  | 24卷 | 16卷 | 8卷 |
| 湿巾 |  | 26包 | 20包 | 6包 |
| 本色生活用纸 | 纸巾纸 | 20包 | 15包 | 5包 |
|  | 卫生纸 | 24卷 | 16卷 | 8卷 |
| 卫生巾 |  | 150片 | 120片 | 30片 |
| 卫生护垫 |  | 240片 | 180片 | 60片 |
| 注：1、对于单片包装湿巾产品，抽取40包，30包用于检验，10包作为备样。 2、本色生活用纸不测擦手纸。 |  |  |  |  |

6  检验要求

6.1  纸巾纸

| 序号 | 检验项目 | 重要程度 分类 |  | 序号 | 检验项目 | 重要程度 分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A类 | B类 |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 亮度(白度) |  | ● | 8 | 绿脓杆菌 | ● |  |
| 2 | 灰分 |  | ● | 9 | 金黄色葡萄球菌 | ● |  |
| 3 | 横向吸液高度(成品层) |  | ● | 10 | 溶血性链球菌 | ● |  |
| 4 | 横向抗张指数 |  | ● | 11 | 真菌菌落总数 | ● |  |
| 5 | 柔软度纵横向平均 |  | ● | 12 | 洞眼 |  | ● |
| 6 | 细菌菌落总数 | ● |  | 13 | 尘埃度 |  | ● |
| 7 | 大肠菌群 | ● |  |  |  |  |  |

注：A类代表重要项，B类代表较重要项。

执行企业标准、团体标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

6.2  卫生纸（含卫生纸原纸）

| 序号 | 检验项目 | 重要程度 分类 |  | 序号 | 检验项目 | 重要程度 分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A类 | B类 |  |  | A类 | B类 |
| 1 | D65亮度 |  | ● | 7 | 大肠菌群 | ● |  |
| 2 | 横向吸液高度(成品层) |  | ● | 8 | 金黄色葡萄球菌 | ● |  |
| 3 | 抗张指数 |  | ● | 9 | 溶血性链球菌 | ● |  |
| 4 | 柔软度(成品层纵横平均) |  | ● | 10 | 洞眼 |  | ● |
| 5 | 灰分 |  | ● | 11 | 尘埃度 |  | ● |
| 6 | 细菌菌落总数 | ● |  |  |  |  |  |

注：A类代表重要项，B类代表较重要项。

执行企业标准、团体标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

6.3  湿巾

| 序号 | 检验项目 | 重要程度 分类 |  | 序号 | 检验项目 | 重要程度 分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A类 | B类 |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 含液量 |  | ● | 6 | 绿脓杆菌 | ● |  |
| 2 | 包装密封性能（软包装） |  | ● | 7 | 金黄色葡萄球菌 | ● |  |
| 3 | PH |  | ● | 8 | 溶血性链球菌 | ● |  |
| 4 | 细菌菌落总数 | ● |  | 9 | 真菌菌落总数 | ● |  |
| 5 | 大肠菌群 | ● |  |  |  |  |  |

注：A类代表重要项，B类代表较重要项。

执行企业标准、团体标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

6.4  本色生活用纸

| 序号 | 检验项目 | 重要程度 分类 |  | 序号 | 检验项目 | 重要程度 分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A类 | B类 |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 亮度 |  | ● | 8 | 绿脓杆菌 | ● |  |
| 2 | 灰分 |  | ● | 9 | 金黄色葡萄球菌 | ● |  |
| 3 | 横向吸液高度 |  | ● | 10 | 溶血性链球菌 | ● |  |
| 4 | 抗张指数 |  | ● | 11 | 真菌菌落总数 | ● |  |
| 5 | 柔软度 |  | ● | 12 | 洞眼 |  | ● |
| 6 | 细菌菌落总数 | ● |  | 13 | 尘埃度 |  | ● |
| 7 | 大肠菌群 | ● |  |  |  |  |  |

注：1、A类代表重要项，B类代表较重要项。

2、不测擦手纸。

3、执行企业标准、团体标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

6.5  卫生巾（护垫）

| 序号 | 检验项目 | 重要程度 分类 |  | 序号 | 检验项目 | 重要程度 分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A类 | B类 |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 吸水倍率 |  | ● | 5 | 绿脓杆菌 | ● |  |
| 2 | pH |  | ● | 6 | 金黄色葡萄球菌 | ● |  |
| 3 | 细菌菌落总数 | ● |  | 7 | 溶血性链球菌 | ● |  |
| 4 | 大肠菌群 | ● |  | 8 | 真菌菌落总数 | ● |  |

注：1、A类代表重要项，B类代表较重要项。

2、卫生巾日夜用混合包装只检验日用型。

3、执行企业标准、团体标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

7  检验应注意问题

a）当被检样品明示的质量要求优于本细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

b）当被检样品明示的质量要求劣于或不包含本细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

c）当被检样品明示的质量要求劣于或包含本细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

d）当被检样品明示的质量要求不包含本细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

e）当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

f）当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

8  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或2项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。

9 异议处理和复检

9.1  对检验结果有异议时仅对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

9.2  不进行复检情况：微生物指标在检验中被判定不合格的，不进行复检。

__________________________________