内衣、家居服产品质量监督抽查实施细则

- 适用范围

本实施细则适用于女式内衣、家居服产品质量监督抽查（有特殊要求除外）。

- 检验依据

GB 18401-2010       国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862-2013     纺织品 纤维含量的标识

GB/T 8878-2014      棉针织内衣

FZ/T 73006-1995     腈纶针织内衣

FZ/T 73011-2013     针织腹带

FZ/T 73012-2017     文胸

FZ/T 73016-2013     针织保暖内衣（絮片类）

FZ/T 73017-2014     针织家居服

FZ/T 73019.1-2017   针织塑身内衣  弹力型

FZ/T 73019.2-2013   针织塑身内衣  调整型

FZ/T 73022-2019     针织保暖内衣

FZ/T 73024-2014     化纤针织内衣

FZ/T 73033-2009     大豆蛋白复合纤维针织内衣

FZ/T 73035-2010     针织彩棉内衣

FZ/T 73036-2010     吸湿发热针织内衣

FZ/T 73046-2013     一体成型文胸

FZ/T 74002-2014     运动文胸

FZ/T 81001-2016     睡衣套

FZ/T 81020-2014     机织文胸

相关国家标准、行业标准

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求

3  采样数量

根据产品的销售单元,采集相同品牌、相同款式的产品。备用样封存于承检单位

表1  采样数量

| 产品名称 | 采样数量 | 检验样品数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内衣、家居服 | 3件/条/套 | 2件/条/套 | 1件/条/套 |
| 内短裤 | 10件 | 8件 | 2件 |
| 文胸 | 12件 | 9件 | 3件 |
| 针织塑身内衣（调整型）、 针织腹带 | 6件 | 4件 | 2件 |
| 注： 1.如果样品太小，或有局部印花可能会影响试验取样时，可适当增加检验用样品量； 2.如果样品过小，不能满足取样要求，则不检测耐摩擦色牢度。 |  |  |  |

4  检验要求

表2  检验项目及重要程度分类(文胸除外)

| 序号 | 检验项目 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重要项 （A类a） | 较重要项 （B类b） |
| 1 | 纤维含量 |  | ● |
| 2 | 耐洗（皂洗）色牢度 |  | ● |
| 3 | 耐水色牢度 |  | ● |
| 4 | 耐酸汗渍色牢度 |  | ● |
| 5 | 耐碱汗渍色牢度 |  | ● |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 |  | ● |
| 7 | 耐湿摩擦色牢度 |  | ● |
| 8 | 甲醛含量 | ● |  |
| 9 | pH值 |  | ● |
| 10 | 可分解致癌芳香胺染料 | ● |  |
| 11 | 顶破强力 |  | ● |
| 12 | 起球（起毛起球） |  | ● |
| 13 | 裤后裆缝强力 |  | ● |
| 14 | 缝子纰裂程度 |  | ● |
| 15 | 拉伸弹性回复率 |  | ● |
| 16 | 保温率 |  | ● |
| 注： 1.除纤维含量项目外，其他项目一般只选取一种主要面料进行检验； 2.顶破强力仅考核棉针织内衣、腈纶针织内衣、针织保暖内衣（絮片类）、针织家居服、针织保暖内衣、化纤针织内衣、针织彩棉内衣、大豆蛋白复合纤内衣、吸湿发热针织内衣，其中弹性织物、镂空、烂花等结构的产品不考核（针织保暖内衣除外）； 3.起球（起毛起球）仅考核针织保暖内衣（絮片类）、针织家居服（纯棉或仅含棉氨纶的产品不考核）、针织塑身内衣弹力型（只考核成衣最外层平针部位，提花部位及磨毛、起绒织物不考核）、针织保暖内衣、化纤针织内衣、针织彩棉内衣、针织衬衫、睡衣套、吸湿发热针织内衣； 4.裤后裆缝强力、缝子纰裂程度仅考核睡衣套； 5.拉伸弹性回复率仅考核针织塑身内衣（调整型）； 6.保温率仅考核针织保暖内衣。 4.a.重要质量项目；b.较重要质量项目。 |  |  |  |

表3  文胸检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重要项 （A类a） | 较重要项 （B类b） |
| 1 | 纤维含量 （罩杯里料、侧翼里料） |  | ● |
| 2 | 耐洗色牢度（罩杯面料） |  | ● |
| 3 | 耐水色牢度（罩杯面料） |  | ● |
| 4 | 耐酸汗渍色牢度（罩杯面料） |  | ● |
| 5 | 耐碱汗渍色牢度（罩杯面料） |  | ● |
| 6 | 耐干摩擦色牢度（侧翼面料） |  | ● |
| 7 | 耐湿摩擦色牢度（侧翼面料） |  | ● |
| 8 | 甲醛含量（罩杯里料） | ● |  |
| 9 | pH值（罩杯里料） |  | ● |
| 10 | 可分解致癌芳香胺染料（罩杯里料） | ● |  |
| 11 | 接缝性能（纰裂） |  | ● |
| 注： 1.除纤维含量项目外，其他项目一般只选取一种主要面料进行检验； 2.接缝性能（纰裂）仅考核有摆缝的机织文胸，外层仅起装饰作用部分不考核接缝性能； 3.a.重要质量项目；b.较重要质量项目。 |  |  |  |

5  判定原则

5.1  经检验，样本所检项目全部符合检验依据规定，判定为未发现不合格。反之，判定为不合格。当存在A类项目或三项及以上B类项目不符合检验依据规定时，判定为严重不合格。

5.2  如产品未标注纤维成分及含量，则抽样单上必须注明“该样品未标注纤维成分及含量”，同时由生产企业提供该产品的纤维含量，并由生产企业盖章或签字确认，如果未标注纤维成分及含量也没有在抽样单上确认纤维成分及含量，则判定该项目为不合格。

5.3  如产品缺少或无对应产品质量等级的，按其产品标准中的最低质量等级（不包括等外品）进行检验和判定。

6  异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

6.1  核查不符合项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不符合项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

6.2  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的监督部门或者指定检验机构应对原样或备用样品组织复检，并出具检验报告（可以在原样上进行的，应采用原样检验。不可以在原样上进行的，可采用备用样品检验）。复检结论为最终结论。

____________________________