校服产品质量监督抽查实施细则

1  适用范围

本实施细则适用于校服产品质量监督抽查（有特殊要求除外）。

- 检验依据

GB 18401-2010      国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015      婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862-2013    纺织品 纤维含量的标识

GB/T 31888-2015    中小学生校服

GB/T 23328-2009    机织学生服

GB/T 22854-2009    针织学生服

相关国家标准、行业标准

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求

- 采样数量

根据产品的销售单元,采集相同品牌、相同款式的产品。备用样封存于承检单位

表1  采样数量

| 产品名称 | 采样数量 | 检验样品数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校服 | 3件/条/套 | 2件/条/套 | 1件/条/套 |
| 注： 如果样品太小，或有局部印花可能会影响试验取样时，可适当增加检验用样品量。 |  |  |  |

4  检验要求

表2检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重要项 （A类a） | 较重要项 （B类b） |
| 1 | 纤维含量 |  | ● |
| 2 | 耐洗（皂）色牢度 |  | ● |
| 3 | 耐水色牢度 |  | ● |
| 4 | 耐酸汗渍色牢度 |  | ● |
| 5 | 耐碱汗渍色牢度 |  | ● |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 |  | ● |
| 7 | 耐湿摩擦色牢度 |  | ● |
| 8 | 耐光色牢度 |  | ● |
| 9 | 甲醛含量 | ● |  |
| 10 | pH值 |  | ● |
| 11 | 可分解致癌芳香胺染料 | ● |  |
| 12 | 燃烧性能 |  | ● |
| 13 | 附件锐利性 |  | ● |
| 14 | 残留金属针 |  | ● |
| 15 | 绳带 |  | ● |
| 16 | 胀破强力 |  | ● |
| 17 | 弹子顶破强力 |  | ● |
| 18 | 起球（起毛起球） |  | ● |
| 19 | 接缝强力 |  | ● |
| 20 | 裤后档缝接缝强力 |  | ● |
| 21 | 缝子纰裂程度（接缝处纱线滑移） |  | ● |
| 注： 1.除纤维含量项目外，其他项目一般只选取一种主要面料进行检验； 2.燃烧性能、附件锐利性、残留金属针、绳带仅考核中小学生校服，其中燃烧性能项目仅考核产品的外层面料，羊毛、腈纶、改性腈纶、锦纶、丙纶和聚酯纤维的纯纺织物以及由这些纤维混纺的织物不考核，单位面积质量大于90g/m2的织物不考核； 3. 胀破强力仅考核中小学生校服（毛针织类）； 4. 弹子顶破强力仅考核中小学生校服（针织类）、针织学生服； 5.接缝强力仅考核中小学生校服; 6.裤后档缝接缝强力仅考核针织学生服、机织学生服的裤子； 7.缝子纰裂程度（接缝处纱线滑移）仅考核中小学生校服（机织类）、机织学生服； 8. a.重要质量项目；b.较重要质量项目。 |  |  |  |

5  判定原则

5.1经检验，样本所检项目全部符合检验依据规定，判定为未发现不合格。反之，判定为不合格。当存在A类项目或三项及以上B类项目不符合检验依据规定时，判定为严重不合格。

5.2  如产品未标注纤维成分及含量，则抽样单上必须注明“该样品未标注纤维成分及含量”，同时由生产企业提供该产品的纤维含量，并由生产企业盖章或签字确认，如果未标注纤维成分及含量也没有在抽样单上确认纤维成分及含量，则判定该项目为不合格。

5.3  如产品缺少或无对应产品质量等级的，按其产品标准中的最低质量等级（不包括等外品）进行检验和判定。

6异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

6.1  核查不符合项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不符合项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

6.2  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的监督部门或者指定检验机构应对原样或备用样品组织复检，并出具检验报告（可以在原样上进行的，应采用原样检验。不可以在原样上进行的，可采用备用样品检验）。复检结论为最终结论。

____________________________