汕头市塑料购物袋产品质量监督抽查检验实施细则

1  范围

本实施细则适用于汕头市质量计量监督检测所资质范围内的塑料购物袋产品质量监督检验。

2  检验产品种类

本细则中的塑料购物袋适用于以树脂为主要原料生产的薄膜、经热合或粘合等制袋工艺加工制得的塑料购物袋，也适用于塑料与其他材料复合的塑料购物袋。不适用于仅以包装使用且不以携提为目的塑料袋，包括塑料连卷袋（也称撕裂袋或点断袋）等。

- 检验依据

GB/T 21661-2008《塑料购物袋》

GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

现行有效的企业标准、团体标准及产品明示质量要求。

- 抽样数量

每批次产品抽取样品100只，其中50只作为检验样品，50只作为备用样品。

4  检验要求

实物质量检验项目

表1  实物质量检验项目

| 产品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 塑料购物袋 | 1 | 尺寸偏差 | GB/T 21661 | GB/T 6672 GB/T 6673 |  | ● |
|  | 2 | 跌落试验 | GB/T 21661 | GB/T 21661 |  | ● |
|  | 3 | 提吊试验 | GB/T 21661 | GB/T 21661 |  | ● |
|  | 4 | 漏水性 | GB/T 21661 | GB/T 21661 |  | ● |
|  | 5 | 封合强度 | GB/T 21661 | QB/T 2358 |  | ● |
|  | 6 | 落镖冲击 | GB/T 21661 | GB/T 9639 |  | ● |
|  | 7 | 总迁移量a | GB 4806.7 | GB 31604.8 | ● |  |
|  | 8 | 高锰酸钾消耗量a | GB 4806.7 | GB 31604.2 | ● |  |
|  | 9 | 重金属（以Pb计）a | GB 4806.7 | GB 31604.9 | ● |  |
|  | 10 | 脱色试验a、b | GB 4806.7 | GB 31604.7 | ● |  |

注：A类代表重要项，B类代表较重要项。

a.仅针对与食品直接接触的塑料购物袋。

b.仅适用于添加了着色剂的产品。

执行企业标准、团体标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

5   检验应注意问题

a当被检样品明示的质量要求优于本细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

b当被检样品明示的质量要求劣于或不包含本细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

c当被检样品明示的质量要求劣于或包含本细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

d当被检样品明示的质量要求不包含本细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明

e当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

f当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

6  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或2项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。

7 异议处理和复检

7.1  对检验结果有异议时仅对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

__________________________________