汕头市涂料产品质量监督抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于对汕头市涂料产品质量监督抽查。

本细则包括抽查产品品种、抽样、检验程序、检验依据、检验项目及重要程度分类、判定原则、异议处理。

2 抽查产品品种

溶剂型木器涂料、合成树脂乳液内墙涂料（面漆）、建筑用外墙涂料（水性，面漆）、建筑用防水涂料以及水性木器涂料。

3 抽样、检验程序

3.1《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

3.2T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

3.3承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

3.4 封样要求：抽取的样品应当场封样，由抽样单位抽样人员、被抽样市场主体签字确认，每款产品的2组样品分别封样，抽样机构应采取防拆封措施。样品全部带回实验室。

4检验依据

4.1GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》

4.2 GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》

4.3 GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》

4.4 GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

4.5 GB 24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

4.6GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》

4.7JC 1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》

4.7 产品标示执行的标准或产品明示指标。产品标示执行的标准或产品明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；被抽样产品未能提供有效企业标准的，按相关国家或行业推荐性标准进行判定。

4.8涉及本类产品质量判定的有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章。

5检验项目及重要程度分类

5.1检验项目及重要程度分类。

表1溶剂型木器涂料检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》 | ● |  |
| 2 | 苯含量 |  | ● |  |
| 3 | 甲苯、乙苯、二甲苯含量总和 |  | ● |  |
| 4 | 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和（限聚氨酯类） |  | ● |  |
| 5 | 甲醇含量（限硝基类） |  | ● |  |
| 6 | 卤代烃含量 |  | ● |  |
| 7 | 可溶性铅（限色漆） |  | ● |  |
| 8 | 可溶性镉（限色漆） |  | ● |  |
| 9 | 可溶性铬（限色漆） |  | ● |  |
| 10 | 可溶性汞（限色漆） |  | ● |  |
| 注：a极重要项目；b重要项目。 |  |  |  |  |

表2合成树脂乳液内墙涂料（面漆）检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC） | GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 | ● |  |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 |  | ● |  |
| 3 | 游离甲醛 |  | ● |  |
| 4 | 可溶性铅 |  | ● |  |
| 5 | 可溶性镉 |  | ● |  |
| 6 | 可溶性铬 |  | ● |  |
| 7 | 可溶性汞 |  | ● |  |
| 8 | 干燥时间 | GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》 |  | ● |
| 9 | 耐洗刷性 |  |  | ● |
| 注：a极重要项目；b重要项目。 |  |  |  |  |

表3建筑用外墙涂料（水性，面漆）检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | GB 24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》 | ● |  |
| 2 | 游离甲醛含量 |  | ● |  |
| 3 | 乙二醇醚及醚酯含量总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯) |  | ● |  |
| 4 | 铅（限色漆） |  | ● |  |
| 5 | 镉（限色漆） |  | ● |  |
| 6 | 六价铬（限色漆） |  | ● |  |
| 7 | 汞（限色漆） |  | ● |  |
| 8 | 干燥时间 | GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》 |  | ● |
| 9 | 耐水性 |  |  | ● |
| 10 | 耐碱性 |  |  | ● |
| 11 | 耐洗刷性 |  |  | ● |
| 注：a极重要项目；b重要项目。 |  |  |  |  |

表4建筑用防水涂料检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOC) | JC 1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》 | ● |  |
| 2 | 游离甲醛（水性） |  | ● |  |
| 3 | 苯（反应型、溶剂型） |  | ● |  |
| 4 | 甲苯+乙苯+二甲苯（反应型、溶剂型） |  | ● |  |
| 5 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和（水性） |  | ● |  |
| 6 | 游离TDI（限聚氨酯类） |  | ● |  |
| 7 | 可溶性铅（非无色、白色、黑色防水涂料） |  | ● |  |
| 8 | 可溶性镉（非无色、白色、黑色防水涂料） |  | ● |  |
| 9 | 可溶性铬（非无色、白色、黑色防水涂料） |  | ● |  |
| 10 | 可溶性汞（非无色、白色、黑色防水涂料） |  | ● |  |
| 注：a极重要项目；b重要项目。 |  |  |  |  |

表5水性木器涂料检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 挥发性有机化合物含量 | GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》 | ● |  |
| 2 | 苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和） |  | ● |  |
| 3 | 游离甲醛含量 | GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 | ● |  |
| 4 | 乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯，二乙二醇丁醚醋酸酯总和) | GB 24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》 | ● |  |
| 5 | 铅（限色漆和腻子） | GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 | ● |  |
| 6 | 镉（限色漆和腻子） |  | ● |  |
| 7 | 铬（限色漆和腻子） |  | ● |  |
| 8 | 汞（限色漆和腻子） |  | ● |  |
| 注：a极重要项目；b重要项目。 |  |  |  |  |

5.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

6 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目3项以上（包括3项）不合格时，属于严重不合格。

7 异议处理

被抽样的样品标称的生产者申请复检的，应向汕头市市场监督管理局提出复检申请，由汕头市市场监督管理局根据复检受理原则处理。