汕头市旅行箱包产品质量监督抽查检验实施细则

1  范围

本实施细则适用于汕头市质量计量监督检测所资质范围内具有装放携带衣物功能，配有走轮、拉杆的旅行箱包（软箱箱体）、旅行包产品质量监督检验。

- 检验产品种类

本次抽取产品为织物面料的旅行软箱。

- 检验依据

QB/T 2155-2018《旅行箱包》

经备案现行有效的企业标准、团体标准及产品明示质量要求。

4   检验方法

QB/T 2155-2018《旅行箱包》

GB/T 17592-2011《纺织品 禁用偶氮染料的测定》

GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》

GB/T 3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》

QB/T 2922-2018《箱包 振荡冲击试验方法》

QB/T 5083-2017《箱包 容积率的测定》

5   抽样数量

本次抽取产品为织物面料的旅行软箱，在同类别、同型号(货号)或同规格、同批次的软箱箱体旅行箱包合格待销产品中随机抽取2个样品，其中1个用于检验，1个作为备样封存于受检单位。

6   检验要求

6.1实物质量检验项目

表1  实物质量检验项目

| 序号 | 检验项目 | 重要程度分类 |  | 序号 | 检验项目 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A类 | B类 |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 可分解有害芳香胺染料（织物/面料） | ● |  | 5 | 缝合强度 |  | ● |
| 2 | 游离甲醛（织物/面料） | ● |  | 6 | 旅行包面料摩擦色牢度（沾色）(织物/面料) |  | ● |
| 3 | 规格 |  | ● | 7 | 振荡冲击性能 |  | ● |
| 4 | 外观质量 |  | ● |  |  |  |  |

注： 1、A类代表重要项，B类代表较重要项。

2、执行企业标准、团体标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

7  检验应注意问题

a当被检样品明示的质量要求优于本细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

b当被检样品明示的质量要求劣于或不包含本细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

c当被检样品明示的质量要求劣于或包含本细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

d当被检样品明示的质量要求不包含本细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明

e当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

f当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

8  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或2项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。

9  异议处理和复检

9.1  对检验结果有异议时仅对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

9.2  不进行复检情况：可分解有害芳香胺染料、游离甲醛项目在检验中被判定不合格的，不进行复检。

__________________________________