休闲服装（含毛针织品）产品质量监督抽查实施细则

1  适用范围

本实施细则适用于休闲服装（含毛针织品）产品产品质量监督抽查（有特殊要求除外）。

- 检验依据

GB 18401-2010      国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862-2013    纺织品 纤维含量的标识

GB/T 2662-2017     棉服装

GB/T 18132-2016    丝绸服装

GB/T 22700-2016    水洗整理服装

GB/T 22849-2014    针织T恤衫

GB/T 22853-2019    针织运动服

GB/T 26384-2011    针织棉服装

GB/T 26385-2011    针织拼接服装

GB/T 32614-2016    户外运动服装 冲锋衣

GB/T 35459-2017    中式立领男装

GB/T 35460-2017    机织弹力裤

FZ/T 24019-2012    印花羊绒针织品

FZ/T 24025-2017    半精纺兔绒针织品

FZ/T 43015-2011    桑蚕丝针织服装

FZ/T 73005-2012    低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73009-2009    羊绒针织品

FZ/T 73010-2016    针织工艺衫

FZ/T 73018-2012    毛针织品

FZ/T 73020-2019    针织休闲服装

FZ/T 73026-2014    针织裙、裙套

FZ/T 73029-2019    针织裤

FZ/T 73032-2017    针织牛仔服装

FZ/T 73034-2009    半精纺毛针织品

FZ/T 73043-2012    针织衬衫

FZ/T 73052-2015    水洗整理针织服装

FZ/T 73057-2017    自由裁针织服装

FZ/T 73059-2017    两面穿服装

FZ/T 81004-2012    连衣裙、裙套

FZ/T 81006-2017    牛仔服装

FZ/T 81007-2012    单、夹服装

FZ/T 81008-2011    茄克衫

FZ/T 81010-2018    风衣

FZ/T 81019-2014    灯芯绒服装

相关国家标准、行业标准

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求

- 采样数量

根据产品的销售单元,采集相同品牌、相同款式的产品。备用样封存于承检单位。

表1  采样数量

| 产品名称 | 采样数量 | 检验样品数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 休闲服装 | 3件/条/套 | 2件/条/套 | 1件/条/套 |
| 单短裤（单短裙） | 4件 | 3件 | 1件 |
| 毛针织品服装 | 2件/条/套 | 1件/条/套 | 1件/条/套 |
| 帽子（毛针织品） | 6顶 | 4顶 | 2顶 |
| 围巾、披肩（毛针织品） | 3条 | 2条 | 1条 |
| 注： 如果样品太小，或有局部印花可能会影响试验取样时，可适当增加检验用样品量。 |  |  |  |

4  检验要求

表2  检验项目及重要程度分类（毛针织品除外）

| 序号 | 检验项目 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重要项 （A类a） | 较重要项 （B类b） |
| 1 | 纤维含量 |  | ● |
| 2 | 耐皂洗色牢度 |  | ● |
| 3 | 耐水色牢度 |  | ● |
| 4 | 耐酸汗渍色牢度 |  | ● |
| 5 | 耐碱汗渍色牢度 |  | ● |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 |  | ● |
| 7 | 耐湿摩擦色牢度 |  | ● |
| 8 | 耐光色牢度 |  | ● |
| 9 | 耐光、汗复合色牢度 |  | ● |
| 10 | 耐干洗色牢度 |  | ● |
| 11 | 甲醛含量 | ● |  |
| 12 | pH值 |  | ● |
| 13 | 可分解致癌芳香胺染料 | ● |  |
| 14 | 起球（起毛起球） |  | ● |
| 15 | 顶破强力 |  | ● |
| 16 | 缝子纰裂程度（接缝性能） |  | ● |
| 注： 1. 除纤维含量项目外，其他项目一般只选取一种主要面料进行检验； 2. 针织裤、自由裁服装内衣产品不考核耐光色牢度； 3. 耐干洗色牢度仅考核棉服装、丝绸服装、针织棉服装、针织拼接服装、桑蚕丝针织服装、针织休闲服装、针织裙、裙套、连衣裙、裙套、茄克衫、单、夹服装、风衣、两面穿服装、中式立领男装、机织弹力裤、灯芯绒服装（产品洗涤说明为不可干洗，耐干洗色牢度不作考核）； 4. 起球仅考核针织拼接服装、针织运动服、棉服装、针织棉服装、针织裙、裙套、针织裤、针织衬衫、连衣裙、裙套、单、夹服装、风衣、茄克衫、水洗整理针织服装、针织休闲服装、自由裁针织服装、两面穿服装、冲锋衣、中式立领男装、机织弹力裤； 5. 顶破强力仅考核针织T恤衫、针织运动服、针织拼接服装、桑蚕丝针织服装、针织休闲服装、针织裙、裙套、针织牛仔服装、针织衬衫，水洗整理针织服装、两面穿服装（仅考核针织面料），其中弹力织物、镂空、烂花等结构的产品不考核； 6. 缝子纰裂程度（接缝性能）仅考核棉服装、丝绸服装、水洗整理服装、针织拼接服装、针织裙、裙套、连衣裙、裙套、牛仔服装、单、夹服装、茄克衫、风衣、两面穿服装（仅考核机织面料）、中式立领男装、灯芯绒服装； 7. 针织牛仔服装、牛仔服装不考核耐湿摩擦色牢度； 8. 棉服装、丝绸服装、水洗整理服装、针织棉服装、冲锋衣、中式立领男装、机织弹力裤、桑蚕丝针织服装、针织裤、针织牛仔服装、两面穿服装、连衣裙、裙套、牛仔服装、单、夹服装、茄克衫、风衣、灯芯绒服装不考核耐光、汗复合色牢度，针织运动服、针织休闲服装、针织裙、裙套、水洗整理针织服装仅考核直接接触皮肤的单层服装，自由裁服装内衣产品不考核； 8..a.重要质量项目；b.较重要质量项目。 |  |  |  |

表3  检验项目及重要程度分类（毛针织品）

| 序号 | 检验项目 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重要项 （A类a） | 较重要项 （B类b） |
| 1 | 纤维含量 |  | ● |
| 2 | 耐皂洗色牢度 |  | ● |
| 3 | 耐水色牢度 |  | ● |
| 4 | 耐酸汗渍色牢度 |  | ● |
| 5 | 耐碱汗渍色牢度 |  | ● |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 |  | ● |
| 7 | 耐湿摩擦色牢度 |  | ● |
| 8 | 耐光色牢度 |  | ● |
| 9 | 耐干洗色牢度 |  | ● |
| 10 | 甲醛含量 | ● |  |
| 11 | pH值 |  | ● |
| 12 | 可分解致癌芳香胺染料 | ● |  |
| 13 | 起球 |  | ● |
| 14 | 顶破强度（胀破） |  | ● |
| 15 | 顶破强力 |  | ● |
| 注： 1.除纤维含量项目外，其他项目一般只选取一种主要面料进行检验； 2. 耐干洗色牢度仅考核印花羊绒针织品、半精纺毛针织品、半精纺兔绒针织品、低含毛混纺及仿毛针织品、羊绒针织品、毛针织品； 3、顶破强度仅考核印花羊绒针织品、半精纺毛针织品、半精纺兔绒针织品、毛针织品、羊绒针织品； 4、顶破强力仅考核针织工艺衫； 5..a.重要质量项目；b.较重要质量项目。 |  |  |  |

5  判定原则

5.1经检验，样本所检项目全部符合检验依据规定，判定为未发现不合格。反之，判定为不合格。当存在A类项目或三项及以上B类项目不符合检验依据规定时，判定为严重不合格。

5.2  如产品未标注纤维成分及含量，则抽样单上必须注明“该样品未标注纤维成分及含量”，同时由生产企业提供该产品的纤维含量，并由生产企业盖章或签字确认，如果未标注纤维成分及含量也没有在抽样单上确认纤维成分及含量，则判定该项目为不合格。

5.3  如产品缺少或无对应产品质量等级的，按其产品标准中的最低质量等级（不包括等外品）进行检验和判定。

6异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

6.1  核查不符合项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不符合项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

6.2  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的监督部门或者指定检验机构应对原样或备用样品组织复检，并出具检验报告（可以在原样上进行的，应采用原样检验。不可以在原样上进行的，可采用备用样品检验）。复检结论为最终结论。

____________________________