电线电缆产品质量监督检验实施细则

1  范围

本检验实施细则适用于对电线电缆产品质量监督检验。

- 检验依据

GB/T 5023.1-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》

GB/T 5023.2-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》

GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第3部分：固定布线用无护套电缆》

GB/T 5023.4-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第4部分：固定布线用护套电缆》

GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》

JB/T 8734.1-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第1部分：一般规定》

JB/T 8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第2部分：固定布线用电缆电线》

JB/T 8734.3-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第3部分：连接用软电线和软电缆》

JB/T 8734.4-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第4部分：安装用电线》

GB/T 12706.1-2020《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 抽样方法和样品数量

抽样在生产厂仓库随机抽取包装完好的合格待销产品，其中GB/T 5023及JB/T 8734系列标准电线电缆抽取同一规格型号的产品2捆（不短于30m），其中1捆作为检验用，1捆备查；GB/T 12706.1-2020标准电缆抽取同一规格型号的产品30m，其中20m作为检验用，10m备查。

- 检验项目

1、GB/T 5023及JB/T 8734系列标准电线电缆：

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃时导体电阻* | 6 | 外形尺寸 |
| 2 | 电压试验* | 7 | 老化前绝缘/护套抗张强度* |
| 3 | 70℃时绝缘电阻* | 8 | 老化前绝缘/护套断裂伸长率* |
| 4 | 结构检查 | 9 | 不延燃试验* |
| 5 | 绝缘/护套厚度* | 10 | 标志 |

（带*项目为重要项目。）

2、GB/T 12706.1-2020标准电缆：

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻测量* | 5 | 老化前绝缘/护套抗张强度* |
| 2 | 电压试验* | 6 | 老化前绝缘/护套断裂伸长率* |
| 3 | 导体检查 | 7 | 标志 |
| 4 | 尺寸检查 |  |  |

（带*项目为重要项目。）

5  判定原则

在检验项目中有一项或一项以上不符合标准要求，则判该批次产品不合格。

6 异议处理和复检

对检验结果有异议时仅对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

__________________________________