钢筋、圆盘条产品质量监督检验实施细则

1  范围

本实施细则适用于钢筋、圆盘条产品质量监督检验（有特殊要求除外）。

- 检验依据

GB/T 1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第一部分：热轧光圆钢筋》

GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第二部分：热轧带肋钢筋》

GB/T 701-2008《低碳钢热轧圆盘条》

GB/T 13788-2017《冷轧带肋钢筋》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 抽样方法和样品数量

1、在各销售商店或建筑工地、仓库每批次同型号随机抽取5根（每根2.2m）进行检验，其中其中3根作为检验用，2根备查。

2、现场抽样时应获取附加信息：a.产品质量等级；b.生产厂标志、编号；c.产品质量保证书。

- 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸允许偏差 | 4 | 弯曲性能/工艺性能* |
| 2 | 重量偏差 | 5 | 表面质量 |
| 3 | 力学性能* | 6 | 化学成份* |

（带*项目为重要项目。）

5  判定原则

在检验项目中有一项或一项以上不符合标准要求，则判该批次产品不合格。

6 异议处理和复检

对检验结果有异议时仅对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

__________________________________