袜产品质量监督抽查实施细则

- 适用范围

本实施细则适用于袜子产品质量监督抽查（有特殊要求除外）。

- 检验依据

GB 18401-2010      国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015      婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862-2013    纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 35001-2013    苎麻袜

FZ/T 73001-2016    袜子

FZ/T 73025-2019    婴幼儿针织服饰

FZ/T 73030-2009    针织袜套

FZ/T 73031-2009    压力袜

FZ/T 73037-2019    针织运动袜

FZ/T 73041-2011    经编袜

FZ/T 73048-2013    针织五指袜

FZ/T 73054-2015    保暖袜

FZ/T 73055-2016    防脱散袜子

相关国家标准、行业标准

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求

3  采样数量

根据产品的销售单元,采集相同品牌、相同款式的产品。备用样封存于承检单位。

表1  采样数量

| 产品名称 | 采样数量 | 检验样品数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针织袜（棉袜、化纤袜、交织或混纺袜） | 16双 | 10双 | 6双 |
| 针织袜套（毛线袜套、化纤型袜套、棉型袜套、交织袜套） | 14双 | 8双 | 6双 |
| 注： 1..如果样品太小，或有局部印花可能会影响试验取样时，可适当增加检验用样品量； 2.如果样品过小，不能满足取样要求，则不检测耐摩擦色牢度。 |  |  |  |

4  检验要求

表2  检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重要项 （A类a） | 较重要项 （B类b） |
| 1 | 纤维含量 |  | ● |
| 2 | 耐皂洗色牢度 |  | ● |
| 3 | 耐水色牢度 |  | ● |
| 4 | 耐酸汗渍色牢度 |  | ● |
| 5 | 耐碱汗渍色牢度 |  | ● |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 |  | ● |
| 7 | 耐湿摩擦色牢度 |  | ● |
| 8 | 耐唾液色牢度 |  | ● |
| 9 | 甲醛含量 | ● |  |
| 10 | pH值 |  | ● |
| 11 | 可分解致癌芳香胺染料 | ● |  |
| 12 | 横向延伸值 |  | ● |
| 注： 1.除纤维含量项目外，其他项目一般只选取一种主要面料进行检验； 2.耐唾液色牢度仅考核婴幼儿用品； 3.压力袜不考核横向延伸值； 4.a.重要质量项目；b.较重要质量项目。 |  |  |  |

5  判定原则

5.1  经检验，样本所检项目全部符合检验依据规定，判定为未发现不合格。反之，判定为不合格。当存在A类项目或三项及以上B类项目不符合检验依据规定时，判定为严重不合格。

5.2  如产品未标注纤维成分及含量，则抽样单上必须注明“该样品未标注纤维成分及含量”，同时由生产企业提供该产品的纤维含量，并由生产企业盖章或签字确认，如果未标注纤维成分及含量也没有在抽样单上确认纤维成分及含量，则判定该项目为不合格。

5.3  如产品缺少或无对应产品质量等级的，按其产品标准中的最低质量等级（不包括等外品）进行检验和判定。

6 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

6.1  核查不符合项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不符合项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

6.2  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的监督部门或者指定检验机构应对原样或备用样品组织复检，并出具检验报告（可以在原样上进行的，应采用原样检验。不可以在原样上进行的，可采用备用样品检验）。复检结论为最终结论。

____________________________