儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查实施细则

- 适用范围

本实施细则适用于儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查（有特殊要求除外）。

- 检验依据

GB 31701-2015      婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862-2013    纺织品 纤维含量的标识

GB/T 2660-2017     衬衫

GB/T 2662-2017     棉服装

GB/T 8878-2014     棉针织内衣

GB/T 18132-2016    丝绸服装

GB/T 22700-2016    水洗整理服装

GB/T 22849-2014    针织T恤衫

GB/T 22853-2019    针织运动服

GB/T 26384-2011    针织棉服装

GB/T 26385-2011    针织拼接服装

GB/T 31900-2015    机织儿童服装

GB/T 32614-2016    户外运动服装 冲锋衣

GB/T 33271-2017    机织婴幼儿服装

GB/T 35459-2017    中式立领男装

GB/T 35460-2017    机织弹力裤

FZ/T 24019-2012    印花羊绒针织品

FZ/T 24025-2017    半精纺兔绒针织品

FZ/T 73005-2012    低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73009-2009    羊绒针织品

FZ/T 73017-2014    针织家居服

FZ/T 73018-2012    毛针织品

FZ/T 73020-2019    针织休闲服装

FZ/T 73024-2014    化纤针织内衣

FZ/T 73025-2019    婴幼儿针织服饰

FZ/T 73026-2014    针织裙、裙套

FZ/T 73029-2019    针织裤

FZ/T 73032-2017    针织牛仔服装

FZ/T 73034-2009    半精纺毛针织品

FZ/T 73043-2012    针织衬衫

FZ/T 73045-2013    针织儿童服装

FZ/T 73052-2015    水洗整理针织服装

FZ/T 73057-2017    自由裁针织服装

FZ/T 73059-2017    两面穿服装

FZ/T 81001-2016    睡衣套

FZ/T 81003-2003    儿童服装、学生服

FZ/T 81004-2012    连衣裙、裙套

FZ/T 81006-2017    牛仔服装

FZ/T 81007-2012    单、夹服装

FZ/T 81014-2008    婴幼儿服装

FZ/T 81019-2014    灯芯绒服装

相关国家标准、行业标准

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求

3  采样数量

根据产品的销售单元,采集相同品牌、相同款式的产品。备用样封存于承检单位

表1  采样数量

| 产品名称 | 采样数量 | 检验样品数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儿童服装 | 3件/条/套 | 2件/条/套 | 1件/条/套 |
| 单短裤（单短裙） | 6件 | 4件 | 2件 |
| 内短裤 | 10件 | 8件 | 2件 |
| 婴幼儿服装 | 6件/条/套 | 4件/条/套 | 2件/条/套 |
| 注： 1 如果样品太小，或有局部印花可能会影响试验取样时，可适当增加检验用样品量。 2 如果样品过小，不能满足取样要求，则不检测耐摩擦色牢度。 |  |  |  |

4  检验要求

表2  检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重要项 （A类a） | 较重要项 （B类b） |
| 1 | 纤维含量 |  | ● |
| 2 | 耐洗（皂洗）色牢度 |  | ● |
| 3 | 耐水色牢度 |  | ● |
| 4 | 耐酸汗渍色牢度 |  | ● |
| 5 | 耐碱汗渍色牢度 |  | ● |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 |  | ● |
| 7 | 耐湿摩擦色牢度 |  | ● |
| 8 | 耐唾液色牢度 |  | ● |
| 9 | 耐光色牢度 |  | ● |
| 10 | 甲醛含量 | ● |  |
| 11 | pH值 |  | ● |
| 12 | 可分解致癌芳香胺染料 | ● |  |
| 13 | 附件抗拉强力 | ● |  |
| 14 | 绳带要求 | ● |  |
| 15 | 缝纫强力 |  | ● |
| 16 | 纽扣等不可拆卸附件拉力 |  | ● |
| 17 | 顶破强力 |  | ● |
| 18 | 顶破强度 |  | ● |
| 19 | 起球（起毛起球） |  | ● |
| 20 | 缝子纰裂程度（接缝性能） |  | ● |
| 21 | 裤后裆缝接强力 |  | ● |
| 注： 1.除纤维含量项目外，其他项目一般只选取一种主要面料进行检验； 2.耐唾液色牢度仅考核婴幼儿服装； 3.耐光色牢度仅考核衬衫、棉服装、水洗整理服装、水洗整理针织服装、针织T 恤衫、针织棉服装、针织拼接服装、机织儿童服装、针织休闲服装、针织裙、裙套、针织牛仔服装、针织衬衫、针织儿童服装、儿童服装、连衣裙、牛仔服装、单夹服装、冲锋衣、中式立领男装、机织弹力裤、两面穿服装、自由裁服装非内衣产品、半精纺兔绒针织品、印花羊绒针织品、半精纺毛针织品、； 4.如按GB 31701检测附件抗拉强力，则不检测缝纫强力及纽扣等不可拆卸附件拉力； 5.顶破强力仅考核棉针织内衣、针织T恤衫、水洗整理针织服装、针织拼接服装、针织家居服、针织休闲服装、化纤针织内衣、针织裙、裙套、针织牛仔服装、针织衬衫、针织儿童服装、婴幼儿针织服饰，两面穿服装（仅考核针织面料），其中弹性织物、镂空、烂花等结构的产品不考核； 6.顶破强度仅考核毛针织品、羊绒针织品、半精纺兔绒针织品、印花羊绒针织品、半精纺毛针织品、； 7.起球（起毛起球）仅考核棉服装、水洗整理针织服装、针织T 恤衫、针织拼接服装、机织儿童服装、针织家居服、针织休闲服装、化纤针织内衣、针织裙、裙套、针织裤、针织衬衫、针织儿童服装、婴幼儿针织服饰、睡衣套、儿童服装、连衣裙、单夹服装，冲锋衣、中式立领男装、机织弹力裤、自由裁针织服装、两面穿服装，其中镂空、磨毛、起绒以及纯棉的产品或仅含棉/氨的家居服不考核； 8. 缝子纰裂程度（接缝性能）仅考核棉服装、丝绸服装、水洗整理服装、针织拼接服装、针织裙、裙套、连衣裙、裙套、牛仔服装、单、夹服装、机织儿童服装、中式立领男装、两面穿服装（仅考核机织面料）、灯芯绒服装； 9. 裤后裆缝缝接强力仅考核丝绸服装、棉服装、水洗整理服装、水洗整理针织服装、针织运动服、针织拼接服、牛仔服装、单、夹服装、机织儿童服装、两面穿服装、冲锋衣、机织弹力裤、灯芯绒服装中的裤子； 10. a.重要质量项目；b.较重要质量项目。 |  |  |  |

5  判定原则

5.1经检验，样本所检项目全部符合检验依据规定，判定为未发现不合格。反之，判定为不合格。当存在A类项目或三项及以上B类项目不符合检验依据规定时，判定为严重不合格。

5.2  如产品未标注纤维成分及含量，则抽样单上必须注明“该样品未标注纤维成分及含量”，同时由生产企业提供该产品的纤维含量，并由生产企业盖章或签字确认，如果未标注纤维成分及含量也没有在抽样单上确认纤维成分及含量，则判定该项目为不合格。

5.3  如产品缺少或无对应产品质量等级的，按其产品标准中的最低质量等级（不包括等外品）进行检验和判定。

6异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

6.1  核查不符合项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不符合项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

6.2  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的监督部门或者指定检验机构应对原样或备用样品组织复检，并出具检验报告（可以在原样上进行的，应采用原样检验。不可以在原样上进行的，可采用备用样品检验）。复检结论为最终结论。

____________________________