2021年建材打假第三轮执法抽检情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目属地 | 工程名称 | 施工单位 | 产品名称 | 规格型号 | 抽检数量（组） | 检测项目 | 检测结果 |
| 1 | 汕头市南澳县 | 南澳县海泉湾Ⅱ标段 | 汕头市澄海区港口建筑工程有限公司 | 钢筋原材 | Φ8Φ12Φ18 | 3 | 拉伸试验 重量偏差 反向弯曲 | 合格 |
| 混凝土用砂 | 中砂 | 1 | 颗粒级配 细度模数 含泥量 泥块含量 氯离子 表观密度 堆积密度 紧密密度 | 合格 |
| 2 | 南澳县 | 誉海岸雅园 | 龙光工程建设有限公司 | 钢筋原材 | Φ12、Φ14、Φ16 | 3 | 拉伸试验、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| PVC-U排水管材 | dn75×e2.3mm dn110×e3.2mm，胶粘剂连接型 | 2 | 外观、平均外径、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验、拉伸屈服强度 | 合格 |
| 3 | 保税区 | 药用塑料包装瓶生产项目 | 广东钧泰建设有限公司 | 钢筋原材 | Φ10、Φ16、Φ25 | 3 | 拉伸试验、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| 4 | 潮阳区 | 和平镇桥上旧音像综合市场“三旧”改造项目（阳光雅园） | 龙光工程建设有限公司 | 钢筋原材 | Φ10、Φ12、Φ14 | 3 | 拉伸试验、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| PVC-U排水管材 | dn110×e3.2mm，胶粘剂连接型 | 1 | 外观、平均外径、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验、拉伸屈服强度 | 合格 |
| 5 | 潮阳区 | 城南街道大南居委新华大道北侧“三旧”改造项目（盈纳华府） | 汕头市潮阳第三建筑总公司 | 钢筋原材 | Φ12、Φ14、Φ16 | 3 | 拉伸试验、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| 6 | 濠江区 | 铂悦府（1#、2#、8#、9#） | 厦门思总建设有限公司 | 钢筋原材 | Φ10、Φ12、Φ14 | 3 | 拉伸试验、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| SBS防水卷材GB 18242-2008 | 聚酯胎（PY） II型 4mm | 1 | 拉力、延伸率、不透水性、耐热性、低温柔性 | 合格 |
| 7 | 潮南区 | 汕头潮南胪岗碧桂园二期 | 广东碧越建筑工程有限公司 | 钢筋原材 | Φ8、Φ14、Φ12、Φ18 | 4 | 拉伸试验、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| 8 | 潮南区 | 汕头潮南纺织印染环保综合处理中心污水处理厂二期项目 | 四川中喻环境治理有限公司 | 钢筋原材 | Φ8、Φ18、Φ20 | 3 | 拉伸试验、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| PVC绝缘电线电缆 | ZC-BVR-450/750V-2.5mm²-红色 | 1 | 绝缘层厚度,外形尺寸（平均外径）,导体直流电阻②,电缆电压试验③,70℃绝缘电阻④】,节能检测【导体种类；导体直流电阻②】 | 合格 |
| 9 | 澄海区 | 三盛璞悦府（暂定） | 中国核工业华兴建设有限公司 | 钢筋原材 | Φ10、Φ12、Φ14 | 3 | 拉伸试验、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| 10 | 市属 | 汕头市公共卫生医学中心新建项目 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 钢筋原材 | Φ12、Φ14、Φ16 | 3 | 拉伸试验、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| 11 | 高新区 | 凯逸科技商务综合大楼项目 | 汕头市达濠建筑总公司 | 钢筋原材 | Φ12、Φ16、Φ18 | 3 | 拉伸试验、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| 12 | 龙湖区 | 星海祥和苑 | 汕头市潮阳第一建安总公司 | 钢筋原材 | Φ10、Φ12、Φ14 | 3 | 拉伸试验、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| 13 | 金平区 | 汕头金茂金凤半岛C19之一地块 | 中建四局建设发展有限公司 | PVC-U电线套管 | GY·405-20×1.1mm | 1 | 弯曲性能、冲击性能、绝缘强度、最小壁厚 | 合格 |
| PVC-U排水管材 | dn50×e2.0mm、dn75×e2.3mm、dn110×e3.2mm胶粘剂连接型 | 3 | 外观、平均外径、维卡软化温度、纵向回缩率、落锤冲击试验、拉伸屈服强度 | 三组管材拉伸屈服强度不合格 |
| 14 | 华侨试验区 | 天境海岸花园三期 | 龙光工程建设有限公司 | 钢筋原材 | Φ12、Φ14、Φ16 | 3 | 拉伸试验、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009 | PY类 I型 D膜 3.0mm | 1 | 拉力、最大拉力时延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性 | 合格 |
| 15 | 市属 | 明园·汕头国际科创金融城（暂定名）F04-01地块 | 中铁建工集团有限公司 | 钢筋原材 | Φ14、Φ20、Φ25 | 3 | 拉伸试验、反向弯曲、重量偏差 | 合格 |